乐泰4601医疗级胶水产品说明：

名  称: 乐泰4601胶水

品  牌: 汉高乐泰 / Loctite

产品型号: 4601

外    观: 透明

荧 光 性: N

固化方式：M

粘度(cp)：50

耐温范围：-54°C to 71°C

邵氏硬度：80(D)

模量(MPA)：1379.31

拉伸硬度(MPA)：27.59

断裂伸长率(%)：2*

固化深度(mm)：0.10

适用基材：TP,ME,

IDH：18692 / 18693

包装：20g / 1 lb

产品特点：

低粘度，对通风需求低，减少白化现象。

乐泰4601医疗级胶水产品应用：

乐泰®4601具有较低的气味和低的开花性能特别适用于蒸汽控制的应用场合吗

困难。适用于一次性组装医疗设备。

产品使用说明:

1、为了达到最佳的性能，粘接面应该是干净的油脂。

2、本产品在薄键间隙(0.05 mm)时表现最佳。

3、过量的粘合剂可以用磁铁矿清除溶解溶剂、硝基甲烷或丙酮。

产品存储：

将产品存放在干燥的地方。产品容器上可以显示存储信息标签。最优存储:2°C到8°C。存储2°C或以下大于8°C可以影响产品的属性。从容器中取出的材料可能在此期间受到污染使用。不要将产品返回到原始容器。如需要其他资料，请联系汉高达客服。

你好