一、GLUEFORCE896瞬干胶产品描述：

化学类型：氰基丙烯酸乙基脂

组成：单组分-不需混合

固化方式：湿气固化

外观：无色透明至淡稻草色液体

粘度：低

主要基材：塑料,橡胶和金属、

比重@25℃

粘度@25℃

70-120LMS

工作温度022℃

40℃到120℃

固化速度@22℃,55?对湿度

二、GLUEFORCE896瞬干胶产品应用：

GLUEFORCE896是一种通用型氰基丙烯酸酯胶粘剂，GLUEFORCE896可以实现多种基材的快速黏接,例如:塑料,橡胶和金属

三、GLUEFORCE896瞬干胶使用指南

1.要想获得最好的粘接效果,粘接面需要保持干净,没有油脂

2.对于低表面能的塑料基材,建议使用底涂来提升粘接效果。不要过量使用底涂,并且要

让底涂干燥

3.促进剂可以涂在一面基材上,如果需要的话。不要将促进剂涂在涂有底涂的那一面。让

促进剂干燥。

4.将胶涂在一面基材上(不要涂在涂有底涂的那一面)。不要用布或刷子进行刷涂。在数

秒内对部件进行组装,粘接部位需要精确定位,因为胶的固化很快,不会有机会进行」

次定位

5.促进剂可以用于溢胶部位的固化,喷涂或者滴在多余的胶表面

6.粘接部位需要使用夹子进行固定,直到达到除初始强度

7.粘接部位需要达到最终强度才能进行各种负重测试(一般按照不同的基材,胶层厚度,

固化条件,需要24小时到72小时的固化时间)。

四、存放

理想存放条件:2℃-8℃。存储在低于2℃或高于8℃的条件下会影响产品性能

被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液,不要将任何胶

液倒回原包装内。

备注

该产品可以有各种不同的应用,但是在您的使用过程中,不同的生产工艺和工作条件或者会

超出我们的控制。因此,我们强烈建议你进行自己的试验,以确认我们产品的适用性。